配方设计（每题7分）

- 该配方中，CPE的作用是（  ）

- A 增韧  B 增容   C 增加PVC结晶性 D 增强

- 纳米CaCO3在该配方中的作用是（  ）

- A 增韧  B 增容   C 增加PVC结晶性 D 增强

- 在该配方中，纳米CaCO3增至50份，可以使PVC获得更好的力学性能（  ）

- 按照该配方进行制品注塑成型，采取的工艺（  ）

- A、CPE与PVC共混后再加入助剂、纳米CaCO3，经熔融共混注塑成型

- B、将配方中所有原料依次进入挤出机进行熔融共混注塑成型

- C、将CPE、纳米碳酸钙及其他助剂混合、熔融制备母料，然后再将该母料与PVC、助剂熔融共混后注塑成型

- PVC增韧改性配方组成

- PVC（齐鲁石化， S-1000）    73份

- CPE（135A）                 9份

- 纳米CaCO3                   18份

- ACR助剂                     适量

- 选择题（每题7分）

- QB1126-1991聚烯烃填充母料的标准属于下面的（    ）类标准

- A  国际标准；   B 国家标准；   C  地方标准 ；  D  行业标准

2、在甲基丙烯酸甲酯单体存放过程中常加入对苯二酚，其作用是（   ）。

A、稀释剂B、增塑剂C、催化剂D、阻聚剂

3、本体聚合关键是解决（  ）问题

A、单体精制   B、后处理  C、反应热排除  D、引发剂的选择

4、当加工条件相同时，低压聚乙烯的结晶度（ ）高压聚乙烯。

A、大于      B、小于        C、不一定        D、等于

5、 PET常用的干燥温度为（    ）。

A.80℃  B.100℃  C.140℃ D.180℃

6、	玻璃纤维的表面处理主要采用（     ）类偶联剂。

A、钛酸酯        B、铝酸酯         C、硅烷     D、有机铬络合物

7、	下列关于ABS中"B"对材料性能的影响说法，正确的是（    ）

A、使材料的耐化学腐蚀性能得到提高       B、使得材料的韧性和冲击强度提高

C、赋予ABS良好的绝缘性                D、使材料更易加工

8、	白炭黑的主要成分是（    ）。

A、AlO3•nH2O         B、TiO2•nH2O         C、CaCO3•nH2O          D、SiO2•nH2O

三、多选题（每题8分）

9、下面几种塑料品种中，相对密度小于1的是？（    ）

A、PVC          B、PP       C、POM        D、PE      E、PC

10、特种工程塑料的种类包括（    ）

A 氟塑料   B、聚砜类塑料    C、聚苯硫醚类   D、聚酰亚胺

E、 芳香族聚酯答案填写处

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |